V Y S O U Š E D L A

E  C  H  N  I  C  K Á   S P  E  C  I  F  I  K A  C  E

# SIV-DRI  MOLEKULÁRNÍ  SÍTO

SIV-DRI MOLEKULÁRNÍ FILTR  je vysoušedlo vybrané pro nejvíce náročné a unikátní aplikace. Je to synteticky vyráběný zeolit charakterizovaný póry a krystalovými dutinami se stejnými rozměry. To umožňuje selektivní adsorpci polárních molekul pří nízkém tlaku páry.

- Vysoká adsorpční kapacita pří nízké relativní vlhkosti

- Vysoký stupeň absorpce při nízké relativní vlhkosti

- Široké teplotní pásmo adsorpce

- Udržuje fyzickou formu a velikost i když je nasycen

- Nízká prašnost

- Chemicky inertní a netoxický

- Specifický

- Snadná regenerace

- Dostupný ve třech velikostech pórů

- Dostupný sypaný nebo v pytlíčkách

Absorpce izotermy vody ve 25°C

## TYPICKÉ VLASTNOSTI

|  | SIV-DRI 3A | SIV-DRI 4A | SIV-DRI 13X |
| --- | --- | --- | --- |
| Průměr pórů / nm | 0.3 | 0.4 | 1.0 |
| Chemické složení | Hlinitokřemičitan draselný | Hlinitokřemičitan sodný | Hlinitokřemičitan sodný |
| Sypná hmotnost kg/m3 | 700-800 | 700-800 | 700-800 |
| Pevnost v drcení N | 10-20 | 10-20 | 10-20 |
| Rovnováha vodní kapacity | 20 | 22 | 25 |
| Zráta při vznícení | 2% max | 2% max | 2% max |
| Spojení T/°C | 35 min | 35 min | 35 min |